### Produtos e Insumos

- Produtos Finais: Tubos de concreto de grandes diâmetros (80 cm, 100 cm e 120 cm Ø).

- Armadura Estrutural: O grande diferencial desta linha é a utilização de Tela MF Calandrada (Armadura) para reforço estrutural dos tubos.

- Agregados Base: Areia, Pó de Pedra e Pedrisco.

- Ligantes e Mistura: Cimento, Água e Aditivo.

### Fluxo de Operação (Macroetapas)

A produção de tubos de grande porte segue este fluxo:

- Abastecimento (Silo de Agregados).

- Pesagem.

- Misturador 2.

- Conjunto Vibratório (Coração da linha).

- Pré-Cura.

- Estoque.

### Parâmetros Técnicos de Processo (Setup da Máquina)

Para a correta operação da vibração e adensamento do concreto, devem ser controlados:

- Alimentação e Pesagem: Tempo de voo dos agregados, ajuste fino da pesagem, peso exato das matérias-primas e tempo da esteira de pesagem.

- Dosagem (Misturador 2): Pesagem do cimento, quantidade de água, dosagem de aditivo e tempo de mistura.

- No Conjunto Vibratório: O controle do equipamento exige o ajuste fino do Tempo de alimentação (concreto) nas fôrmas e o Tempo de vibração para garantir a acomodação da massa ao redor da armadura sem segregação.

### Características de Qualidade (Inspeção Técnica)

- Agregados e Massa: Verificar impurezas, análise de umidade dos agregados, ponto da massa e umidade da massa na saída do misturador.

- Pós-Vibração e Desforma (Pré-Cura): Inspeção imediata para identificar Trincas estruturais e Falta de massa nas paredes do tubo.

- Produto Acabado (Estoque): A liberação final exige a verificação da ausência de trincas, ausência de rebarbas, compactação do concreto, falta de massa e o acabamento das bordas (crítico para o encaixe dos tubos na obra).

### Atividades Críticas de Operação

- Operação do Conjunto Vibratório: Máxima atenção na Movimentação dos moldes pesados e na técnica de Desmoldagem para não danificar o tubo fresco.

- Logística (Pá Carregadeira): Transitar em baixa velocidade, não exceder a capacidade da concha ou do silo e informar ao operador da central sobre as condições dos agregados.

- Controle da Produção: Verificação atenta da Ordem de Produção e pronto reconhecimento dos alarmes de sobrecarga do sistema.

Fonte: Gerada por I.A | Imagem ilustrativa