### Produtos e Insumos

- Produtos Finais: Tubos de concreto nos diâmetros de 30 cm, 40 cm e 60 cm (modelos Macho/Fêmea - MF e Ponta/Bolsa - PB). A máquina também atende aos modelos estruturais PS1, PA1 e PA2.

- Agregados Base: Areia, Pó de Pedra e Pedrisco.

- Ligantes e Mistura: Cimento, Água e Aditivo.

### Fluxo de Operação (Macroetapas)

O processo produtivo da máquina flui seguindo as etapas abaixo:

- Abastecimento (Silo de Agregados).

- Pesagem.

- Misturador 2.

- Máquina PHA 1500.

- Pré-Cura.

- Estoque.

### Parâmetros Técnicos de Processo (Setup da Máquina)

Para a operação adequada da PHA 1500, a automação e a operação devem controlar os seguintes parâmetros:

- Alimentação e Pesagem: Controlar a pesagem dos agregados na esteira, tempo de voo dos agregados, ajuste fino, peso das matérias-primas e tempo de esteira de pesagem.

- Mistura: Parametrizar a pesagem do cimento, quantidade de água, dosagem de aditivo e tempo de mistura. O tempo de esteira de saída de concreto também deve ser monitorado.

- Prensagem e Conformação: Na máquina, ajustar o tempo de alimentação (concreto), tempo de vibração e o tempo de subida do êmbolo.

- Etapas Finais: Controlar o tempo de cura.

### Características de Qualidade (Inspeção Técnica)

- Agregados: Verificar a presença de impurezas e realizar a análise da umidade dos agregados.

- Concreto Misto: Avaliar o ponto da massa e a umidade da massa antes da alimentação.

- Tubos Conformados (Pré-Cura e Estoque): Verificar a ocorrência de trincas e falta de massa logo após a desforma. No pátio de estoque, realizar uma segunda inspeção avaliando a ausência de trincas, ausência de rebarbas, compactação do concreto, falta de massa e o acabamento das bordas.

### Atividades Críticas de Operação

- Logística (Pá Carregadeira): Durante a operação da pá carregadeira, é essencial não exceder a capacidade da concha, transitar em baixa velocidade, não exceder a capacidade do silo e informar ao operador da central de mistura sobre as condições físicas dos agregados.

- Pesagem e Mistura: É crítica a atenção ao reconhecimento dos alarmes de sobrecarga.

- Operação da PHA 1500: Atenção à verificação da ordem de produção e à movimentação cuidadosa dos moldes tubulares.

- Movimentação (Pátio e Estoque): Prevenir os tombamentos dos tubos de concreto, realizar a devida separação das peças com defeitos e efetuar a movimentação logística com extremo cuidado.

Fonte: Gerada por I.A | Imagem ilustrativa